## 附件1：

## 病员陪伴床（椅）技术参数

一、规格要求

1.规格：820×620×400mm（±10mm）

2.规格：1850×620×400mm（±10mm）（展开尺寸）

二、技术参数

▲1.外框架使用≥φ35×1.2mm焊管，采用一次性弯圆成型工艺，床面框架均采用≥φ25×1.2mm焊管，整体金属部件使用标准焊接工艺，焊缝应是整齐、规则、平直的，焊缝表面光洁平滑，不应出现凸起、坑洞等缺陷，焊缝的强度和韧性良好，并且能够满足所需的力学性能要求。

▲2.陪伴床（椅）部件电泳静电涂层厚度≥18µm，涂层硬度≥3H，涂层表面冲击高度≥400mm，涂层应均匀、光滑、耐久，无剥落、裂纹、皱纹等缺陷，表面附着力不得低于2级，表面光泽度≥20，喷塑涂层厚度≥80µm，管材喷塑后样品经过≥240小时中性盐雾试验后表面无明显锈蚀。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。

▲3.头段床面带半圆孔并具备防夹手功能，每个折叠处采用导管连接方式。

▲4. 陪伴椅框架组件后端安装两只≥Ф75㎜的脚轮，陪伴椅座段组件安装四只≥Ф50 ㎜脚轮，采用静音脚轮，脚轮保用3年以上。脚轮中有害物质铅（Pb）≤2mg/kg，汞（Hg）≤2mg/kg，六价铬（Cr(VI））≤8mg/kg。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。

▲5.床（椅）面及护手套采用人造皮革，颜色可供选择，内部采用泡沫，床头配置有枕头。

▲6.整床下方设有≥10条防滑筋条。

★7. 整体展开后椅面均匀载荷≥135kg，整体偏离中心≤100mm，均匀载荷≥135kg，陪伴椅应无侧翻现象，一段展开后可均匀载荷≥55kg，二段展开后可均匀载荷≥45kg，座段展开后可均匀载荷≥35kg，座段收起时额定总载荷≥135kg（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。